## Slide 1
JUDUL PROJECT :
Banyaknya reject peel off plating L8467 di Lumenis Customer
January 2024
By QA Team
Notes: Tuliskan Judul project anda dan nama team Anda.

## Slide 2
Team dan Deskripsi Project
TEAM INTRODUCTION
DESKRIPSI PROJECT
DEFINE
DESKRIPSI PROJECT
Reject Peel off adalah terkelupasnya plating pada tungsten pin, sehingga customer tidak bisa melakukan solder pada customer aplikasi. Lumenis adalah salah satu customer PHO dan satu-satunya cuntomer untuk device L8467
TUJUAN PROJECT
1. Mengurangi Reject Peel off plating di Customer maupun production.
2. Meningkatkan yield device L8467 dan yield Photonic product
3. Mengurangi waktu untuk rework
KEUNTUNGAN PROJECT
- Engineering senang karena tidak ada lagi RMA
- Supervisor Prod Sangat terbantu karena mempercepat proses
- CSR ikut gembira karena tidak ada feedback
- Planner Setuju karena pengiriman tepat waktu
Banyaknya reject peel off plating L8467 di Lumenis Customer
Peel Off Plating
OK Plating
Champion
Nova Apriani
Leader
Nurul R
Member
Martha N
Member
Vani K
Member
Andhika
Notes: Kenalkan Team dan project Anda disini

## Slide 3
DEFINE
Membuat Schedule
NOTE
Dengan komitmen yang tinggi dari anggota tim & dukungan yang kuat dari Managemen, Tim mengatur agar menyelesaikan project tepat waktu seperti terlihat pada jadwal pengerjaan project di atas
Notes: Slide ini hanya untuk Productivity Improvement Project
Click Kanan di pareto Chart kemudian pilih “edit data” untuk input data project anda

## Slide 4
DEFINE
Data Sebelum Perbaikan dan Pareto Analysis
DATA SEBELUM PERBAIKAN
DATA CUSTOMER RETURN LAMP CUSTOMER GERMANY 2023
ANALISA DATA:
Dari data lampu return customer Jerman ada 4 customer yang complain
Sharplight adalah customer dengan RMA case tertinggi, tetapi Lumenis merupakan customer dengan qty Defect terbanyak
Dari reason return device L8467 merupakan device dengan issue yang sama dari 3 case RMA
Team berfokus pada device L8467 karena reason return related dengan visual inspection
Notes: Slide ini hanya untuk Productivity Improvement Project
Click Kanan di pareto Chart kemudian pilih “edit data” untuk input data project anda

## Slide 5
DEFINE
Data Sebelum Perbaikan dan Pareto Analysis
DATA SEBELUM PERBAIKAN
PIE CHART CUSTOMER RETURN FROM JERMAN
ANALISA PIE CHART:
Pie chart di samping adalah pie chart jumlah qty lampu return dari customer german
Tahun 2023 ada 4 customer yang feedback ke Excelitas related quality issue
Customer LUMENIS merupakan customer dengan qty terbanyak mengembalikan atau return lampu yaitu sebesar 44%
Team sepakat untuk menindaklanjuti issue yang di kembalikan Lumenis Customer
Notes: Slide ini hanya untuk Productivity Improvement Project
Click Kanan di pareto Chart kemudian pilih “edit data” untuk input data project anda

## Slide 6
DEFINE
Data Sebelum Perbaikan dan Pareto Analysis
DATA SEBELUM PERBAIKAN
DATA DEFECT LAMP RMA L8467 DI TAHUN 2023
ANALISA PARETO:
Pareto di samping merupakan pareto lamp return customer Lumenis
Dari semua lampu yang di return Lumenis ada 2 defect
Defect Peel Off Palting merupakan defect return tertinggi
Team Fokus untuk menindaklanjuti defect tersebut.
Notes: Slide ini hanya untuk Productivity Improvement Project
Click Kanan di pareto Chart kemudian pilih “edit data” untuk input data project anda

## Slide 7: SIPOC Diagram
MEASURE
PT. Prochem Tritama
TEAMWORK AIRCON & REFRIGERATIO
Engineering
Production
NiSO4, NiCL2, Boric Acid, Ni-Anode
SOLDER WIRE LF 95/5 TIN ANTIMONY 3.2MM
Device spec L8467 & WI Plating HB-WI-H21-707
Certified Operator
Good Quality Lamp After Ni Plating
Lumenis Customer
SUPPLIER
INPUT
PROCESS
OUTPUT
CUSTOMER
Ni Plating Process
Team Akan Berfokus Pada Ni Plating Process
Notes: Slide ini hanya untuk Productivity Improvement Project
Click Kanan di pareto Chart kemudian pilih “edit data” untuk input data project anda

## Slide 8: PROCESS FLOW
MEASURE
PROCESS FLOW NI PLATING L8467
Cutting Pin
Pin Polishing
Pin Ni Plating
Final Inspection
Pin
Tinning
QA Inspection
Packing process
LUMENIS
Customer
START
End
Wire Winding
QA Inspection
Notes: Slide ini hanya untuk Productivity Improvement Project
Click Kanan di pareto Chart kemudian pilih “edit data” untuk input data project anda

## Slide 9
Diagram Tulang Ikan
ANALYZE
8 KEMUNGKINAN PENYEBAB MASALAH
Tining sering berulang
Pin tidak full tercover tinning
Plating tidak Kuat
Reject tinning sesuai procedure
Kotoran pada Air washing mengendap
Proses washing tidak maksimal
Proses tinning susah
Ada yg perlu di rework
Pin jadi halus
Ada kerusakan
Tidak ada jenis material
Material Common
Butuh di perbakai
Salah setting parameter
Beda lampu beda settingan
Tidak baca WI
Hasil plating kotor
Proses Lama
Menyesuikan OD Pin
NA
Menghilangkan kotoran di permukaan
Tidak maksimalnya tinning process
Di polishing
Tungsten pin
Tiniing tidak dapat menempel
Material tidak menempel dengan baik
Metode tinning manual
2
5
6
Tidak ada buy off pengecekan settingan setelah di setting operator
7
Permukaan Pin halus
Membuat hasil reject
Banyaknya reject peel off plating L8467 di Lumenis Customer
Suhu sering tidak stabil
Desain sesuai Customer req under NPI
3
1
membutuhkan waktu saat setting
Suhu lama naik
Untuk device lain
8
Quality ni plating tidak bagus
Tidak tahu fungsi ni plating
Hanya focus ke waktu ni plating
4
Hitter Problem
ENVIRONMENT By Nurul
MAN by Martha
MATERIAL by Vani
METODE by Vani & Martha
MACHINE By Andhika
Kurangnya pemahaman tentang proses
Butuh training lebih dalam tentang pentingnya process
Notes: Gunakan template diatas untuk buat Fishbone (Diagram Tulang Ikan)
Silahkan di tambahkan/dikurangi tulang-tulang lainnya sesuai dengan kebutuhan (hasil brainstorming team anda)
Tandai dan beri nomor (contoh: 1 dan 2 di material) untuk semua tulang yang paling kecil sebagai kemungkinan penyebab masalahnya.

## Slide 10: VERIFIKASI KEMUNGKINAN PENYEBAB MASALAH
Dari 8 kemungkinan penyebab masalah yang terdefinisi dengan fish-bone,
Team melakukan brainstorming dan ditemukan 2 masalah yang perlu ditindaklanjuti, yaitu :
1. Quality Ni Plating Tidak bagus
2. Tidak Maksimalnya Tinning Process
Grafik total scoring kemungkinan peyebab permasalahan
SCORE | KATEGORI
5 | Tidak Kritikal
10 | Cukup Kritikal
15 | Sangat Kritikal
ANALYZE
Kemungkinan Penyebab Masalah
Team memutuskan total score sangat kritikal atau 60 layak untuk di verifikasi

## Slide 11
IMPROVE
Perbandingan Proses Sebelum Dan Setelah perbaikan
Pin after cutting di polishing sebelum di tinning, hasil polishing membuat pin jadi halus dan rongga pada pin tertutup yang menyebabkan tinning tidak menempel sempurna pada pin tungsten
Pin after cutting di etching sebelum di tinning, hasil Etching tidak mengubah permukaan pin, tetap ada rongga pada pin sehingga tinning menempel sempurna dan kuat.
Pin Polishing proses
Pin Hasil Polishing
Pin Etching proses
Pin Hasil Etching

## Slide 12
CONTROL
PERBANDINGAN PARETO SEBELUM DAN SESUDAH PERBAIKAN
Pareto Sebelum Perbaikan
Pareto Setelah Perbaikan
Setelah improvement tidak ada lagi issue Peel Off Plating atau improvement 100%
Notes: Tampilkan Pareto before-after improvement anda disini.

## Slide 13
CONTROL
Standarisasi untuk menjaga improvement yang telah dicapai
UPDATE DEVICE SPEC
Notes: Tampilkan apapun document yang sudah di revisi terkait project anda.